Техописание на фильтры противогазовые UNIX 522 A2B2E2 обезличенное

Противогазовые фильтры (далее по тексту – фильтры) предназначены для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паро- и газообразных вредных веществ в составе респираторов фильтрующих и в составе противогазов фильтрующих.

Фильтры присоединяют к лицевым частям респираторов и противогазов с помощью байонетного соединения.

Для обеспечения дополнительной защиты от аэрозолей (дым, пыль, туман) фильтры могут комплектоваться съемными противоаэрозольными фильтрами (предфильтрами) класса Р1, Р2 или Р3.

Технические характеристики фильтров:

1.   Марки (сочетания марок) фильтров – A2B2E2 (органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С, неорганические и кислые газы и пары)

2.   Диаметр байонетных узлов крепления - 25 мм.

3. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин - не более 68,6 Па.

4. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин - не более 196 Па.

5. Время защитного действия фильтра по контрольному веществу:

циклогексан при концентрации (17,5±0,5) мг\дм³ - не менее 35 мин.,

циановодород при концентрации (5,6 ±0,5) мг\дм³ - не менее 25 мин.,

сероводород при концентрации (7,1±0,5) мг\дм³ - не менее 40 мин.,

хлор при концентрации (15,0±0,5) мг\дм³ - не менее 20 мин.,

диоксид серы при концентрации (13,3±0,5) мг\дм³ - не менее 20 мин.

6. Масса фильтра - не более 135 г.

- Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019

- Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.